| Certificado de Análisis | Lote | 11248 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 2007 | ACETATO DE AMONIO | 631-61-8 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | CH3COONH4 | 77.08 | 14 / 10 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (CH3COONH4) | 99.35 % | 97.0 % min. |
| pH de la solución al 5 % a 25°C | 6.92 | 6.7 –7.3 |
| Materia insoluble | 0.003 % | 0.005 % máx. |
| Residuo después de la ignición | 0.004 % | 0.01 % máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.0004 % | 0.0005 % máx. |
| Nitrato (NO3) | 0.0003 % | 0.001 % máx. |
| Sulfato ( SO4) | 0.00045 % | 0.001 % máx. |
| Metales pesados ( como Pb) | 0.0002 % | 0.0005 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0002 % | 0.0005 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |