| Certificado de Análisis | Lote | 11209 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3026 | CARBON ACTIVADO EN POLVO | 7440-44-0 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | C | 12.01 | 07 / 10 / 2008 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Pasa Prueba | Pasar Prueba |
| Sustancias Insolubles en HNO3 | 2 % | 3.5 % máx. |
| Cloruro | 0.02 % | 0.2 % máx. |
| Hierro | 0.05 % | 0.1 % máx. |
| Residuos de la Calcinación | 0.0002 % | 4.0 % máx. |
| Perdida por secado a 120 °C | 14.1 % | 15.0 % máx. |
| Sulfato | 0.02 % | 0.2 % máx. |
| Sulfuro | Pasa Prueba | Pasar Prueba |
| Compuestos de cianógeno | Pasa Prueba | Pasar Prueba |
| Metales Pesados | 0.004 % | 0.005 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01. Firma |