| Certificado de Análisis | Lote | 11175 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3064 | CLORURO ESTANOSO DIHIDRATO | 10025-69-1 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | SnCl2.2H2O | 225.63 | 09 / 07 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo | 98.02 % | 98 -103 % |
| Solubilidad en HCl | Pasa prueba | Pasar prueba |
| Sulfato (SO4) | Pasa prueba | Pasar prueba |
| Calcio (Ca) | 0.005 % | 0.005 % |
| Hierro (Fe) | 0.003 % | 0.003 % |
| Plomo (Pb) | 0.01 % | 0.01 % |
| Potasio (K) | 0.005 % | 0.005 % |
| Sodio (Na) | 0.01 % | 0.01 % |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |