| Certificado de Análisis | Lote | 11353 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 6080 | HIDROXIDO DE SODIO Escamas | 1310-73-2 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | NaOH | 40.0 | 30 / 06 / 2010 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (NaOH) | 98.51 % | 97.0 % min. |
| Carbonato de sodio (Na2CO3) | 0.831 % | 1.0 %máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.0025 % | 0.005 % máx. |
| Compuestos de nitrógeno (como N) | 0.00025 % | 0.001 % máx. |
| Fosfato (PO4) | 0.0005 % | 0.001 % máx. |
| Sulfato (SO4) | 0.001 % | 0.003 % máx. |
| Metales pesados ( como Ag) | 0.001 % | 0.002 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.00067 % | 0.001 % máx. |
| Níquel (Ni) | 0.00033 % | 0.001 % máx. |
| Calcio (Ca) | 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Magnesio (Mg) | 0.002 % | 0.002 % máx. |
| Potasio (K) | 0.02 % | 0.02 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |