| Certificado de Análisis | Lote | 11319 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 7045 | SILICA GEL (Naranja) | 1343-98-2 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | N/A | N/A | 01 / 12 / 2009 | N /A |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Pérdidas al secado a 145 °C | 4.26 % | 6.0 % máx. |
| Capacidad de absorción | 32.56 % | 27.0 % min. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |