| Certificado de Análisis | Lote | 11257 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 4089 | SULFATO DE ZINC, Heptahidrato | 7446-20-0 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | ZnSO4 ·7H2O | 287.56 | 23 / 07 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (ZnSO4.7H2O) | 100.9 % | 99.0 – 103.0 % |
| Materia insoluble | 0.005 % | 0.01 % máx. |
| pH de la solución al 5 % a 25°C | 5.084 | 4.4 – 6.0 |
| Cloruro (Cl) | 0.00015 % | 0.0005 % máx. |
| Amonio (NH4) | 0.0004 % | 0.001 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Plomo (Pb) | 0.003 % | 0.003 % máx. |
| Nitrato (NO3) | 0.002 % | 0.002 % máx. |
| Manganeso (Mn) | 0.0003 % | 0.0003 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemical 10ª edición |  | LAB 01 Firma |