| Certificado de Análisis | Lote | 11173 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3007 | SULFATO FERRICO AMONIACAL Dodecahidrato | 7783-83-7 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | NH4Fe(SO4) 2 . 12H2O | 482.18 | 27 / 09 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo [NH4Fe(SO4) 2 . 12H2O] | 99.7 % | 98.5 – 102.0 % |
| Apariencia | Pasa prueba | Cristal violeta pálido |
| Materia insoluble | 0.005 % | 0.01 % máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Nitrato (NO3) | 0.01 % | 0.01 % máx. |
| Cobre (Cu) | 0.003 % | 0.003 % máx. |
| Ion ferroso (Fe++) | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Sustancias no precipitadas (NH4OH) | 0.029 % | 0.05 % máx. |
| Zinc (Zn) | 0.003 % | 0.003 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |