| Certificado de Análisis | Lote | 11332 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3017 | DICROMATO DE AMONIO | 7789-09-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | (NH4)2Cr2O7 | 252.07 | 17/ Mayo/ 2004 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo [(NH4)2Cr2O7] (base seca) | 99.56 % | 99.5 % min. |
| Materia insoluble | 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Pérdidas por secado a 105°C | 0.009 % | 3.0 % máx. |
| Calcio (Ca) | 0.001 % | 0.002 % máx. |
| Sulfato (SO4) | 0.001 % | 0.01 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0005 % | 0.002 % máx. |
| Sodio (Na) | 0.003 % | 0.005 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |