| Certificado de Análisis | Lote | 11183 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3062 | ESTAÑO (granular) | 7440-31-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | Sn | 118.69 | 11 /03 /2008 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (Sn) | 101.82 % | 99.9 % min. |
| Antimonio (Sb) | 0.002 % | 0.02 % máx. |
| Plomo (Pb) | 0.001 % | 0.005 % máx. |
| Cobre (Cu) | 0.0015 % | 0.005 % máx. |
| Zinc (Zn) | 0.001 % | 0.005 % máx. |
| Arsénico (As) | 0.00002% | 0.0001% máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |